## Slide 1
导师： 徐科
姓名： 杨亚男
学号： s20141479
非下采样剪切波变换在金属表面缺陷识别中的应用研究

## Slide 2
课题基本情况——研究背景
研究内容和方法
非下采样Shearlet变换在缺陷识别中的应用研究
结论
目录

## Slide 3
金属材料表面缺陷严重影响其质量与使用寿命，有必要对这些缺陷进行识别与检测。
传统方法（如：人眼目测、频闪法、开卷检查等）检测率低下，无法满足实际需求。
金属表面背景比较复杂，现有方法对缺陷的识别率较低。
基于机器视觉的表面检测系统成为研究的主流。
课题背景

## Slide 4
研究内容
研究思路
表面缺陷识别算法流程
建立表面缺陷图像数据库
图像预处理
对缺陷图像进行分类识别
图像特征提取
良好的特征提取方法
全面的图像表示方法

## Slide 5
一种“最优”的图像表示方法
多分辨率：
局部性：
方向性
临界采样：应具有较低的冗余结构；
各项异性：
常见的图像表示分析方法：
傅里叶变换——平稳
小波变换——有限的方向性
多尺度几何分析方法
研究思路
多尺度几何分析方法

## Slide 6
Shearlet变换
非下采样
Shearlet变换
共同点：
多尺度、
多方向性
更优的稀疏表示方法
优点：
平移不变性
方向选择性
研究方法

## Slide 7
NSST变换在缺陷识别中的应用研究
提出一种基于NSST的边缘检测方法，提取图像的缺陷边缘，运用在铸坯、中厚板的表面缺陷检测中。
提出一种基于NSST的特征提取方法，将其运用在铸坯、中厚板的表面缺陷识别中。

## Slide 8
非下采样Shearlet变换
多分辨率
低分辨率 抑制噪声和细节，快速可靠地识别边缘
高分辨率 精准定位，得到边缘的真实位置
多方向性
检测任意方向的边缘，尤其适合复杂边缘
NSST边缘检测的表面缺陷识别应用

## Slide 9
原始图像
Roberts 算子
Laplacian 算子
小波方法
含噪图像
Roberts 算子
Laplacian 算子
小波方法
典型的边缘检测算法

## Slide 10
非下
NSST
检测效果明显
边缘清晰、明确
原始图像
含噪图像
NSST
非下采样Shearlet变换的边缘检测效果

## Slide 11
金属表面缺陷边缘检测
边缘检测图
铸坯裂纹原图
处理效果图

## Slide 12
NSST边缘检测缺陷识别实验
实验对象：
铸坯和中厚板的线状缺陷——裂纹、划伤
实验思路：
根据处理的NSST的边缘缺陷效果图，通过设置合适的阈值，判断样本是正常还是缺陷。
阈值确定：
在样本的二值图像当中，找到0的区域，即缺陷边缘区域。

## Slide 13
实验评价指标
准确率
漏检率
误检率
注： 为合格样品数， 为缺陷样品数。 和 分别为被准确检测为合格和缺陷的样品数。 和 分别为被误检为合格和缺陷的样品数。
NSST边缘提取缺陷识别实验

## Slide 14
铸坯裂纹
铸坯划伤
NSST边缘提取缺陷识别实验
连铸坯裂纹的准确率为82.0%，划伤的准确率为84.5%。

## Slide 15
中厚板划伤
中厚板裂纹
中厚板裂纹的准确率为86.5%，划伤的准确率为79.5%。
NSST边缘提取缺陷识别实验

## Slide 16
NSST特征提取表面缺陷识别应用
分类结果
NSST分解
提取均值、方差
图像
子图
特征矩阵
KLPP降维
SVM分类
NSST特征提取方法方法示意图
分解尺度
分解方向数

## Slide 17
NSST变换在铸坯表面缺陷识别中的应用
连铸坯表面图像特点：
背景复杂，表面粗糙
表面缺陷大致可以划分为裂纹、压痕、划伤、凹坑。
连铸坯图像样本库
类型 | 裂纹 | 压痕 | 划伤 | 凹坑 | 正常 | 总计
数量 | 570 | 300 | 390 | 300 | 1440 | 3000

## Slide 18
实验结果分析
基于NSST的连铸坯表面缺陷识别
研究NSST不同参数对铸坯缺陷分类效果的影响
结论：基于算法的识别效果和运行时间考虑，选取方向参数为[1 1 1 0 0]，尺度参数为[2 2 3 3 4]。

## Slide 19
实验结果分析
基于NSST的连铸坯表面缺陷识别
不同方法的连铸坯表面缺陷分类效果对比
结论： NSST-KLPP方法可以从高温连铸坯复杂的背景中有效的把缺陷识别出来，识别效果为92.20%

## Slide 20
中厚板表面图像特点
缺陷图像的类型较为全面，数量较多；
缺陷图像的背景和质量都较好，背景相对比较简单，缺陷的特征较明显。
中厚板图像样本库
类型 | 横向 划伤 | 横向裂纹 | 结疤 | 麻点 | 网纹 | 压痕 | 氧化铁皮 | 纵向划伤 | 纵向裂纹 | 正常 | 合计
数量 | 85 | 100 | 30 | 28 | 105 | 117 | 198 | 85 | 120 | 1080 | 1948
NSST变换在中厚板表面缺陷识别中的应用

## Slide 21
实验结果分析
基于NSST的中厚板表面缺陷识别
研究NSST不同层数对中厚板表面缺陷分类效果影响
结论：当分解层数为5层时，可以达到较好的识别率，为95.80%。

## Slide 22
实验结果分析
基于NSST的中厚板表面缺陷识别
NSST不同方向数对中厚板表面缺陷分类效果影响研究
结论：分解层数为5，ndir为[1 1 1 0 0]，具有最好的分类识别率96.82%

## Slide 23
实验结果分析
基于NSST的中厚板表面缺陷识别
不同方法的中厚板表面缺陷分类效果
结论： NSST-KLPP方法可以从中厚板中有效的把缺陷识别出来，识别效果为96.82%

## Slide 24
结论
研究了一种多尺度几何分析方法——非下采样Shearlet变换，针对非下采样Shearlet变换的特点以及金属表面缺陷图像的特点，提出将非下采样Shearlet变换应用于金属表面缺陷识别当中。
将非下采样Shearlet变换应用于金属表面缺陷图像的边缘检测当中。铸坯裂纹和划伤的准确率分别为82.0%和84.5%，中厚板裂纹和划伤的准确率为86.5%和79.5%。
提出了基于非下采样Shearlet变换的特征提取方法。连铸坯测试集的最高分类正确率可达92.2%，对中厚板测试集的最高分类正确率可达96.8% 。

## Slide 25
谢谢
欢迎各位老师批评指正